超硬工具関係ＪＩＳ一覧表

| 規格番号 | 規 格 名 称 | 制定・改正年度 |
| --- | --- | --- |
| Ｂ４０５３ | 切削用超硬質工具材料の使用分類及び呼び記号の付け方 | ２０１３改 |
| Ｂ４１０７ | 超硬質合金ろう付け側フライス | １９９８改 |
| Ｂ４１１４ | 超硬質合金ろう付けストレートシャンクエンドミル | １９９８改 |
| Ｂ４１１５ | 超硬質合金ソリッドメタルソー | １９９８改 |
| Ｂ４１１６ | 超硬質合金ソリッドストレートシャンクエンドミル | １９９８改 |
| Ｂ４１１７ | 超硬質合金ソリッドストレートシャンクスタブドリル | １９９８改 |
| Ｂ４１１８ | 超硬質合金ソリッドストレートシャンクボールエンドミル | ２０１３改 |
| Ｂ４１２０ | 刃先交換チップの呼び記号の付け方 | ２０１３改 |
| Ｂ４１２１ | 刃先交換チップ | ２０１３改 |
| Ｂ４１２５ | スローアウェイチップ用ホルダ－－角シャンク及びカートリッジの呼び記号の付け方 | １９９８改 |
| Ｂ４１２６ | スローアウェイチップ用ホルダ－－角シャンクの形状・寸法 | １９９８改 |
| Ｂ４１２７ | スローアウェイチップ用カートリッジ－－Ａタイプの形状・寸法 | １９９８制 |
| Ｂ４１２８ | スローアウェイチップ用ホルダ－－丸シャンクの呼び記号の付け方 | １９９８制 |
| Ｂ４１２９ | スローアウェイチップ用ホルダ－－丸シャンクの形状・寸法 | １９９８制 |